ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий Типы и конструкция Wooden inner doors for dwelling and public buildings. Types and structure ОКП 53 6111, 53 6121 Дата введения 1989-01-01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР РАЗРАБОТЧИКИ Ю.А.Арго, канд. техн. наук (руководитель темы); И.В.Строков; Г.Г.Коваленко; З.А.Буркова; И.И.Киселева; Н.П.Сафонов, канд. техн. наук; В.Т.Соколова; Т.С.Сластенко, канд. техн. наук; И.Ф.Савченко; О.Л.Быковский; Н.Д.Попков; Н.И.Жуков; Л.В.Воронкова; Г.В.Левушкин; В.С.Ручкин; Н.Б.Жуковская; Н.В.Шведов 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 31.12.87 N 325 3. ВЗАМЕН ГОСТ 6629-74 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ +-------------------------------------------------------------------+ ¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦ ¦который дана ссылка¦ приложения ¦который дана ссылка¦ приложения ¦ +-------------------+-------------+-------------------+-------------¦ ¦ГОСТ 111-90 ¦2.2 ¦ГОСТ 5090-86 ¦Приложение 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 475-78 ¦2.1, 2.5 ¦ГОСТ 5533-86 ¦2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 3916.1-89, ¦2.2 ¦ГОСТ 7481-78 ¦2.2 ¦ ¦ГОСТ 3916.2-89 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 4598-86 ¦2.2, 2.8 ¦ГОСТ 9590-76 ¦2.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 5087-80 ¦Приложение 4 ¦ГОСТ 10174-90 ¦2.2, 2.11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 5088-94 ¦2.2, приложе-¦ГОСТ 19111-77 ¦Приложение 6 ¦ ¦ ¦ние 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 5089-90 ¦Приложение 4 ¦ ¦ ¦ 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние двери для жилых и общественных зданий, а также для административных и вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства. Стандарт не распространяется на двери специального назначения (в т.ч. противопожарные и звукоизоляционные) и двери из древесины ценных пород. 1. ТИПЫ 1.1. Двери в зависимости от конструкции подразделяют на типы: Г - с глухими полотнами; О - с остекленными полотнами; К - с остекленными качающимися полотнами; У - со сплошным заполнителем полотен усиленные для входов в квартиры. 1.2. Двери типов Г и О изготовляют с одно- и двупольными полотнами, с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, с порогом и без порога, с наплавом и без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками и без коробок. Двери типа К изготовляют с двупольными полотнами, с мелкопустотным заполнением полотен, без порога, без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками. Двери типа У изготовляют с однопольными глухими полотнами, с порогом, без наплава, без обкладок, с усиленными коробками или без коробок. 1.3. Двери, изготовляемые по настоящему стандарту, относят к дверям нормальной влагостойкости. 1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт.1. Размеры на чертежах стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов для дверей приведены в приложении 1. По требованию потребителя допускается изготовление дверей типов О и К размерами 24-12, 24-15, 24-19, а также дверей типа Г размерами 24-15, 24-19 высотой 2071 мм. Допускается изготовление двупольных дверей типов Г и О с неравными по ширине полотнами. 1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) дверей: Х Х Х - Х Х Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-- Обозначение настоящего стандарта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----- Буквы, означающие: Л - дверь левую, Н - ¦ ¦ ¦ ¦ дверь с наплавом, П - дверь с порогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------- Ширина проема, дм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------- Высота проема, дм ¦ ¦ ¦ +----------------- Тип двери по п.1.1 (Г, О, К или У) ¦ +-------------------- Вид изделия: Д - дверь, П - полотно бес- коробочной двери Примеры условных обозначений Дверь остекленная однопольная для проема высотой 21 и шириной 10 дм, правая, с порогом: ДО21-10П ГОСТ 6629-88 То же, глухая двупольная для проема высотой 24 и шириной 15 дм, левая, с порогом: ДГ24-15ЛП ГОСТ 6629-88 То же, с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 19 дм: ДК24-19 ГОСТ 6629-88 То же, усиленная, со сплошным заполнением полотна, для проема высотой 21 и шириной 9 дм, правая: ДУ21-9 ГОСТ 6629-88 Полотно бескоробочной двери типа Г, однопольной для проема высотой 20 и шириной 7 дм, левой, с наплавом: ПГ20-7ЛН ГОСТ 6629-88 2. КОНСТРУКЦИЯ 2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать указанным на черт.2, а размеры сечений - на черт.3. 2.3. Полотна дверей типа У должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками или ДСП, а также с применением калиброванных по ширине полос ДСП, уложенных на ребро. Примеры заполнения щитов дверных полотен приведены в приложении 2. 2.4. Вертикальные бруски рамки полотна двери типа У должны иметь ширину не менее 90 мм. Допускается прорезать бруски по длине с обеих сторон. Глубина прорезей 5-6 мм, ширина 3-4 мм. Допускается применение брусков шириной 45-60 мм, склеенных по боковой поверхности. Горизонтальные бруски рамки должны иметь ширину не менее 45 мм и соединяться в углах с вертикальными на клею в шип или на шкантах, скобах, скрепах. 2.5. Двери облицовывают материалами в соответствии с ГОСТ 475 в части, относящейся к дверям нормальной влагостойкости. 2.6. Двери, применяемые для комплектации санитарно-технических кабин, допускается изготовлять с полотном толщиной 30 мм и высотой не менее 1800 мм, с шириной бруска коробки не менее 50 мм. 2.7. Двери типов О и К допускается изготовлять рамочной конструкции с шириной брусков рамки не менее 100 мм. 2.8. На нижней части полотен дверей типа У общественных зданий по требованию потребителя крепят с обеих сторон накладки из декоративного бумажнослоистого пластика толщиной 1,3-2,5 мм по ГОСТ 9590, сверхтвердых ДВП толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598, листового алюминия или окрашенной тонколистовой стали. Ширина накладок 220 мм. 2.9. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением гвоздями или шиповыми соединениями к торцам вертикальных брусков. 2.10. В дверях типов О и К общественных зданий устанавливают с двух сторон защитные ограждения, примеры которых приведены в приложении 3. 2.11. Двери типа У и бескоробочные двери типов Г и О должны быть укомплектованы уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174 или др., обеспечивающими необходимую герметичность притворов. 2.12. Расположение приборов приведено в приложении 4. Двери должны поставляться с выбранными гнездами под корпуса замков (защелок) и отверстиями под ручки. Полотна для бескоробочных дверей должны поставляться с установленными верхними полупетлями, нижние полупетли должны упаковываться и поставляться в комплекте. 2.13. Варианты установки бескоробочных дверей приведены в приложении 5. Варианты коробок с облицовкой из поливинилхлорида для дверей типов Г, О без порога приведены в приложении 6. Схемы определения левых и правых дверей приведены в приложении 7. Спецификация стекол для дверей приведена в приложении 8. 2.14. В заказе на поставку дверей должно быть указано: - число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта; - вид и цвет отделки; - вид и толщина стекла; - спецификация приборов. По требованию потребителя допускается поставка дверных полотен без коробок и коробок без полотен. Габаритные размеры дверей Черт.1 Примечания: 1. Схемы дверей изображены со стороны открывания полотна. 2. Цифры над схемами дверей означают размеры проемов в дециметрах. 3. Размеры в скобках даны для дверей с качающимися полотнами. Конструкция, форма и типоразмеры дверей Черт.2 (лист 1) Черт.2 (лист 2) Примечание. Сечения деталей см. черт.3. Черт.2 (лист 3) Примечания: 1. Сечения деталей см. черт.3. 2. Допускается изготовление дверей типа У с габаритными размерами дверей типа Г. 1 - монтажная доска; 2 - узорчатое стекло по ГОСТ 5533 или армированное стекло по ГОСТ 7481, или оконное стекло по ГОСТ 111 толщиной 4-5 мм Черт.3 (лист 1) Примечания: 1. Сечения глухих дверей аналогичны остекленным, за исключением деталей остекления. 2. Допускается применение пластмассовых раскладок для крепления стекол. 3. Допускается применение монтажных досок иной конструкции. 1 - бруски каркаса щита; 2 - обкладка Черт.3 (лист 2) Примечание. Ширина двупольной двери со средним притвором без притворной планки на 12 мм меньше указанной на черт.1 и 2. 1 - петля ПН9-130 по ГОСТ 5088; 2 - оконное стекло по ГОСТ 111 толщиной 4-5 мм Черт.3 (лист 3) 1 - уплотненная прокладка по ГОСТ 10174; 2 - облицовка ДВП марки СТ или Т группы А толщиной 3,2-5 мм по ГОСТ 4598 или клееная фанера марки ФК толщиной 4-6 мм по ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2 Черт.3 (лист 4) Примечание. Допускается изготовление дверей типа У с шириной брусков коробки 74 мм для внутриквартирных дверей и дверей помещений общественных зданий. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ Черт.4 Примечание. Размеры проемов для бескоробочных дверей устанавливают с учетом приложения 5. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЩИТОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 1. Щит со 2. Щит с мелко- 3. Щит с мелко- 4. Щит с мелко- сплошным пустотным за- пустотным за- пустотным за- заполне- полнением дере- полнением из полнением из нием де- вянными бруска- шпона фанеры или ревянными ми (рейками) твердой ДВП брусками или полосами (рейками) ДСП или поло- сами ДСП 1 - шип, скоба или скрепка; 2 - бруски для установки замка или ручек; h - ширина просвета, не более 40 мм; l - длина просвета, не более 400 мм; b - сдвиг реек относительно друг друга, не менее 50 мм Черт. 5 (лист 1) 5. Щит с 6. Щит с мелко- 7. Щит с мелко- 8. Щит с мелко- мелкопус- пустотным за- пустотным за- пустотным за- тотным полнением из полнением из полнением дере- заполне- твердой ДВП бумажных сот вянными брусками нием из (вариант) (рейками) мягкой ДВП Черт. 5 (лист 2) Примечания: 1. Пример 1- для двери типа У, примеры 2-7 - для дверей типа Г. 2. Для полотна высотой 2300 мм длина брусков для установки замка и ручек - 700 мм. Установка брусков - см. пример 3. 3. При облицовке щитов дверей типа Г плитами ДВП толщиной 3,2 мм ширина просвета между элементами мелкопустотного заполнения не должна превышать 30 мм, а длина - 200 мм. 4. Заполнение глухой части остекленных полотен может выполняться по аналогии с примерами 3-7. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое Примеры установки защитных ограждений 1 -деревянные планки Черт.6 Примечание. Допускается применение пластмассовых, металлических и деревянных ограждений иной конструкции. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ 1 - петли ПН1-110, ПН1-85, ПН2-110, ПН2-85, ПН3-110, ПН4; 2 ручки РС100, РС140, РК1, РК2, замки и защелки; 3 - задвижки ЗТ; 4 петли ПВ1-100, ПВ2-125 или винтовые и накладные петли; изготовляемые по специальным ТУ; 5 - замки ЗВ7А, ЗВ4; 6 - петли ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН3-130, ПН3-150. Черт.7 Примечания: 1. Приборы для дверей должны соответствовать ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5089, ГОСТ 5090. 2. Типы приборов для дверей общественных зданий должны назначаться в проектах зданий. 3. В качающихся дверях устанавливают петли ПН9-130 по ГОСТ 5088. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное БЕСКОРОБОЧНАЯ НАВЕСКА ПОЛОТНА 1 - деревянная пробка; 2 - стальная пластина; 3 - анкер; 4 врезная петля; 5 - винтовая карта петли с гайкой; 6 - уплотняющая прокладка Черт.8 (лист 1) 1 - деревянная пробка; 2 - стальная пластина; 3 - анкер; 4 накладная петля; 5 - уплотняющая прокладка; 6 - деревянный порог Черт.8 (лист 2) ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное КОРОБКИ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА Черт.9 Примечание. Вертикальные элементы коробки соединяют с горизонтальными с помощью шипов и стальных нагелей или шурупов. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Справочное СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ДВЕРЕЙ Черт.10 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Справочное СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ДВЕРЕЙ +------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦ ¦ Марка двери +-------------¦ Кол.¦ Марка двери+-------------¦ Кол.¦ ¦ ¦Высота¦Ширина¦ ¦ ¦Высота¦Ширина¦ ¦ +-------------+------+------+-----+------------+------+------+-----¦ ¦ДО21-8 ¦ ¦475 ¦ ¦ДО24-10 ¦ ¦675 ¦ ¦ +-------------¦ +------¦ +------------¦ +------¦ ¦ ¦ДО21-9 ¦ ¦575 ¦ 1 ¦ДО24-12 ¦ ¦875 ¦ 1 ¦ +-------------¦ +------¦ +------------¦ +------+-----¦ ¦ДО21-10 ¦ 1300 ¦675 ¦ ¦ДО24-15, ¦ 1600 ¦475 ¦ ¦ +-------------¦ +------¦ ¦ДК24-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДО21-13, ¦ ¦375 ¦ 2 +------------¦ +------¦ ¦ ¦ДК21-13 ¦ ¦ ¦ ¦ДО24-19, ¦ ¦675 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДК24-19 ¦ ¦ ¦ ¦ Текст документа сверен по: официальное издание М.: ИПК Издательство стандартов, 1996